ELEMENTOS NATIVOS

| minera | F.Q | Sistema c. | génese | utilidade | propriedades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cobre | Cu | cúbico | Rochas ultrabásicas | Ligas metálicas | Maleaveis,ducteis |
| grafite | C | hexagonal | Metamorfica,hidroter pegmatiti | lápis | Suja os dedos tabelar, lamelares |

SULFURETOS E SULFOSSAIS

| mineral | F.Q | Sistema c | génese | utilidade | propriedades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pirite | FeS2 | cubico | Todos os ambientes geológicos | Industria quimica, minério de ouro prata | Cheiro enxofre,altera-se facil |
| arsenopirite | FeAsS | monoclini | Jazig hidroterm, pegmatitica | Minério arsénio | Odor aliácio.cristais prismáticos estriados |
| calcopirite | CuFeS2 | tetragonal | Jazigos sedimentares metamorfism contact | Minério de cobre |  |
| bornite | Cu5FeS4 | Tetragon cubico | Deposios hidrotermais | Minério de cobre | Frequente c/ irisações |
| galena | PbS | cubico | Jazigos hidrotermais deposit sedimentar | Minerio de chumbo | Odor a enxofre, clivagem perfeita |
| cinabrio | HgS | hexagonal | Hidrotermal,assoc a fluido magmáticos | Minerio de Hg, pigmento | Clivagem perfeita,brilho baço |
| molibdenite | MoS2 | hexagonal | Filões hidroterm, pegmatitica | Minério de molibdénio | Macia ao tacto, suja os dedos, séctil |
| auripigmento | As2S3 | monoclinico | Filões hidroterma, produto de alteração do realgar | Minerio de arsénio, pigmento amarelo | Clivagem perfeita, basal, flexivel ,toxico |

ÓXIDOS

| mineral | F.Q | Sistema c | génese | utilidade | propriedades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnetite (g. espinelas) | Fe3O4 | cubico | Segregação magnetica, metamorf hidrotermal | Minerios de ferro | Magnética, cristais octaédricos |
| Hematite (g. hematites | Fe2O3 | hexagonal | Jazigos sedimentares, hidrotermal, pegmatitica | Minerio de ferro, pigmento vermelho | Botroidal, maciço,tabular. |
| Corindo | Al2O3 | hexagonal | metamorfica | (rubi,safira),ferramentas de perfuração | Asteristo, e fluorescente. |
| Pirolusite (g. rutilo) | MnO2 | tetragonal | Sedimentar, génese por alteraçãodo manganês | Minerio de manganês |  |

HIDRÓXIDOS

| mineral | F.Q | Sistema c | génese | utilidade | propriedades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Goethite | FeO(OH) | Ortorromb ico | Zones de oxidaçãode jazigos de ferro | Minerio de ferro, pigmento | Assiciaa á limonite, clivagem prismatica.botroidal |
| limonite | FeOOH. nH2O |  | Zones de oxidaçãode jazigos de ferro | Minerio de ferr, pigmento amarelo | Habito terroso |

HALOGENETOS

| mineral | F.Q | Sistema | génese | utilidade | propriedades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Halite | NaCl | cubico | Depositos sedim entares-evaporitos | Alimentação,industria quimica | Sabor, fluorescente,habito e clivagem cubica perfeita |
| fluorite | CaF2 | cubico | hidrotermal | Quimica, fonte de fulor | Fluorescencia,clivagem octaedrica perfeita |

CARBONATOS

| mineral | F.Q | Sistema c | génese | utilidade | propriedades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calcite (g.calcite | CaCO3 | trigonal | Todos os ambientes geolog | Construç civil, instrum opticos | Efeverscencia HCl brilho vitio.clivagem romboedrica perfeita |
| Aragonite(g. Aragonite | CaCO3 | Ortorrombico | Jazigos sedimentares |  | Efeverscen. HCl,vitreo.clivagem prismatica imperfeita |
| Siderite (g. Calcite) | FeCO3 | Trigonal | Depositos sedimentares, filões hidroterm | Minerio de ferro | Efeverscencia.brilho vitreo |
| Dolomite (g. Dolomite) | CaMg(CO3)2 | trigonal | Rochas sedimentares,filoes hidroterma | Fonte de magnésio | Efeverscencia e vitreo. clivagem romboedrica perfeita. |
| Malaquite | CuCO3(OH)2 | monoclinico | associado a azurite.zonas de oxidaçãode jazigos Cu | Minerio de cobre, pigmento | Efeverscencia.clivagem perfeita mas n visivel.brilho vitrio baço. |

SULFATOS

| mine | F.Q | Sistema | génese | utilidade | propriedades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gesso | CaSO4.2H2O | monoclinico | Sedimentar,evaporítica | Construçã civil, moldes | Soluvel e, HCl, lumniscencia. clivagem perfeita. Brilho vitreo.macla |
| barite | BaSO4 | ortorrômbic | Hidrotermal,assiciada a sulfuretos | Fonte bário. perfurações petroliferas,tinta | Brilho vitreo,clivagem perfeita,paralelipip.habito tabular |

TUNGSATOS E FOSFATOS

| mineral | F.Q | Sistema c | génese | utilidade | propriedades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volframite | (Fe,Mn)WO4 | monoclinico | Associ a intrusõ magmátic jazig sedimentare | Minerio de volfrãnio | Fragil.clivagem perfeita, c/1 direcção. |
| apatite | Ca5(PO4)3 (F;CL;OH) | hexagonal | pegmatitica | Fonte de fosforo,joalhari | Brilho vitrio,clivagem basal, imperfeita.fluorescenci |

# SILICATOS

NESOSSILICATOS

| mineral | F.Q | Sistema c | génese | utilidade | propriedades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| olivina | (Mg,Fe)2SiO4 | ortorrômbico | Rochas ultramafica, gabros e basaltos | Gema, refractarios | Altera-se facilm/..habito prismatico.brilho vitrio |
| granada |  | cubico | Rochas metamorficas.pegmatitica | gemas |  |
| andaluzite | Al2SiO5 | ortorrombico | Metamorfica(zonas de contacto xistos e granitos) | Gema, industr vidro | Pleocroica.brilho vitreo. Clivagem prismáica |
| Distena= cianite | Al2SiO5 | triclinico | Metamorfica de elevado grau | Moldes de fundiçã | Fragil.brilho nacarado. Clivagem perfeita |
| estaurolite | Fe2Al9O6Si4 O16(o,OH)2 | monoclinico | metamorfica | Gema, amuleto | Maclas(cruz latina e sto andré).brilho vitreo |

SOROSSILICATOS

| mineral | F.Q | Sistema c | génese | utilida | propriedade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| epidoto | Ca2(Al,Fe)Al2Si3 O12(OH) | Monoclinico | Metamorfica de contacto | gema | Clivagem basal perfeita |

CICLOSSILICATOS

| mineral | F.Q | Sistema c | génese | utilidade | propriedades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Berilo | Al2Be3 Si6O18 | hexagonal | pegmatitica | Pedras(esmeralda,águ marinha.princ. minério berilo | Brilho vitrio,clivagem basal imperfeita |
| turmalina |  | trigonal | Pegmatitica,veios hidrotermais | Gema, aparelhos de precisão | Piezoelectr e piroelect.brilho vitreo |

INOSSILICATOS

| mineral | F. | Sistema c. | génese | utilidade | propriedades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anfibola |  | Monoclinico ortorrombico | Magmaticas e metamorficas | Gema asbeto | Clivagem 60/120. brilho vitreo. acicular,fibroso |
| piroxena |  | Monoclinico ortorrômbico | Igneas máficase metamorficas | Gema, jade | Clivagem perfeita 90, brilho vitreo |

FILOSSILICATOS

| mineral | F.Q | Sistema c | génese | utilidade | propriedades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serpenti | Mg3Si2O5 (OH)4 | Monoclini | metamorfica | asbeto | Clivagem imperfeita.bgorduroso |
| Caulinite | Al2SiO5 (OH)4 | Triclinico | Resulta da alteração de Al | Construção civil | Untuosa.gorduroso.clivagem basal imperfeita |
| Talco | Mg3Si4O10 (OH)2 | Monoclini | metamorfica | Industria textil,cosmet | Habito micaceo,brilho nacarado, séctil |
| Moscovit | Kal2(aLSi3) O10(OH)2 | Monoclini | Destake rochas igneas félsicas, micaxistos | Isolador termica.vidros forno | Elastica, clivagem basal perfeita,brilho nacarado,habito micaco |
| biotite |  | Monoclini | Vario ambiente.rocha igneas e micaxistos | Interesse petrologico | Elastica. Clivagem basal perfeita, brilho nacarado |
| lepidlite |  | Monoclini | pegmatitica | Minerio de litio | Clivagem basal perfeita, nacarado, elastica |
| clorite |  | monoclini | Rochas metamorficas- xistos | Exclusivament cientifico | Flexivel, clivagem basal perfeita, brilho nacarado |

TECTOSSILICATOS

| mineral | F.Q | Sistema c | génese | utilidade | propriedades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quartzo | SiO2 | Trigonal | Todos os ambientes | Vidro,gema instrum opticos | Piezoelectr. Brilho vitreo |
| Ortoclas | KalSi3O8 | Monoclinico | granitos,sienitos, pegmatitos | cerâmica | Brilho vitreo.clivagem de 2direcçõa 90º |
| Plagiocla | (Na,Ca)Al Si3O8 | Triclinico | Igneas e metamorficas | Cerâmmica, gema | Jogos de cores.clivagem prismatica perfeita |
| sodalite | Na8(AlSio4) 6Cl2 | cubico | Igneas subsaturadas Si | gema | Clivagem perfeita. Brilho vitreo |